编号：XYCCXZ 02-2025 

秀屿区无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

产品质量监督抽查实施细则
一.抽样方法

（一）抽样型号或规格。抽取样品应为同一标准生产、同一型号规格、同一批次的产品。

（二）抽样方法和基数。以简单随机抽样的方式在被抽样的生产企业、销售企业待销产品中抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数应不少于抽取样品量即可。

（三）抽样数量。每个样品数量为16×1米。8×1米作为检验样，8×1米作为备用样。

二.检验依据

表1  无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	规格尺寸
	平均外径
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 18742.2-2017

GB/T 8806-2008

	
	
	壁厚
	
	

	2
	透光率
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 21300-2007

	3
	纵向回缩率
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6671-2001

方法B

	4
	简支梁冲击
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 18743-2002

	5
	熔融温度
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.3-2004

	6
	氧化诱导时间
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 19466.6-2009

	7
	灰分
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 9345.1-2008方法A

	8
	静液压强度（20℃，1h）
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111-2003

GB/T 18742.2-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三．判定规则

（一）依据标准
GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

